Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

Semestre 2027-1

Temas Selectos de Ingeniería Mecánica II

Simulador del proceso de fatiga en dos tubulares soldados a tope

sometidos a carga cíclica aplicada por un cilindro hidráulico

M.I. Antonio Zepeda Sánchez

Dr. Adrián Espinosa Bautista

Martínez Balbuena Edgar Demian

Fecha de entrega: __ de septiembre de 2026

# Índice

Índice	2

Nomenclatura	3

1. Introducción, objetivos, alcance y limitaciones	4

1.1 Introducción	4

1.3 Objetivos específicos	4

1.4 Alcance	5

1.5 Limitaciones	5

2. Marco teórico	6

2.1 Fatiga de materiales	6

2.1.1 Esfuerzos cíclicos	7

2.2 Curva S-N y ecuación de Basquin	7

2.3 Factores de corrección del límite de fatiga	9

2.4 Criterio de Goodman	10

2.5 Regla de Palmgren-Miner	12

2.6 Resumen de la sección	12

3. Juntas soldadas a tope y concentración de esfuerzos	13

4. Bancos de prueba de fatiga	14

5. Metodología del simulador	15

5.1 Geometría y material	15

5.2 Configuración de carga	15

5.3 Ecuaciones implementadas	15

5.4 Diagrama de flujo del programa	15

5.5 Supuestos	15

5.6 Herramientas	15

6. Resultados y análisis	16

6.1 Curva S-N del material y de la junta soldada	16

6.2 Diagrama de Goodman y punto de operación	16

6.3 Daño acumulado	16

6.4 Análisis de sensibilidad	16

7. Conclusiones	17

8. Referencias	18

Anexo A. Código fuente	19

# Nomenclatura

| Símbolo | Significado | Unidad |
| --- | --- | --- |
| σ_max | Esfuerzo máximo del ciclo | MPa |
| σ_min | Esfuerzo mínimo del ciclo | MPa |
| σ_a | Amplitud del esfuerzo (esfuerzo alternante) | MPa |
| σ_m | Esfuerzo medio del ciclo | MPa |
| Δσ | Rango de esfuerzo | MPa |
| R | Relación de esfuerzos | adimensional |
| N | Número de ciclos hasta la falla | ciclos |
| S_ut | Resistencia última a la tensión | MPa |
| S_y | Resistencia a la fluencia | MPa |
| S'_e | Límite de fatiga de la probeta de laboratorio | MPa |
| S_e | Límite de fatiga corregido del elemento | MPa |
| k_a ... k_e | Factores de corrección (Marin) | adimensional |
| K_t / K_f | Factor de concentración de esfuerzos / de fatiga | adimensional |
| F | Fuerza aplicada por el cilindro hidráulico | N |
| L | Distancia entre apoyos (claro) | mm |
| M | Momento flexionante | N·mm |
| I | Momento de inercia de la sección | mm⁴ |
| c | Distancia del eje neutro a la fibra externa | mm |
| D_o / t | Diámetro exterior / espesor de pared del tubo | mm |
| D | Daño acumulado (Palmgren-Miner) | adimensional |

# 1. Introducción, objetivos, alcance y limitaciones

## 1.1 Introducción

La fatiga es el proceso de alteración estructural permanente, progresivo y localizado que ocurre en un material cuando se somete a tensiones y deformaciones cíclicas (Instituto Técnico de la Estructura en Acero [ITEA], s.f.). En el diseño mecánico, esta constituye una de las fallas más críticas, ya que el daño se acumula de forma silenciosa en sus primeras etapas para después acelerarse drásticamente y culminar en la rotura total de la pieza (ITEA, s.f.). El peligro principal radica en que el colapso ocurre incluso si las cargas de operación fluctuantes se mantienen siempre por debajo del límite de fluencia del material (Budynas & Nisbett, 2019).

En el diseño de bancos de prueba estructurales, un caso de estudio crítico es una viga simplemente apoyada conformada por dos tubos de acero ASTM A500 soldados a tope. Al aplicar una carga transversal cíclica en el centro del claro mediante un cilindro hidráulico, la junta queda sometida al momento flexionante máximo. Bajo estas condiciones, la falla por fatiga se inicia típicamente en la junta soldada (ITEA, s.f.). Esto ocurre porque el cordón de soldadura rompe la continuidad geométrica —actuando como un severo concentrador de esfuerzos locales— y simultáneamente introduce microdefectos metalúrgicos (como porosidades o falta de fusión) que actúan como fisuras preexistentes y suprimen en buena medida la etapa de iniciación. Además, el enfriamiento del proceso de soldadura deja tensiones residuales de tracción confinadas en la junta, acelerando significativamente el daño estructural.

Para abordar y predecir esta problemática sin depender exclusivamente de ensayos experimentales, el presente trabajo desarrolla un simulador computacional en Python capaz de estimar la vida a fatiga de la junta soldada. El documento se encuentra organizado de la siguiente manera: en la sección 2 se presenta el marco teórico; la sección 3 aborda la teoría de juntas soldadas; la sección 4 describe los bancos de prueba; la sección 5 expone la metodología del proyecto; la sección 6 detalla los resultados obtenidos por el simulador, y finalmente, la sección 7 reúne las conclusiones.

1.2 Objetivo general

Desarrollar un simulador computacional en Python para estimar la vida a fatiga de una unión de tubos de acero ASTM A500 soldados a tope bajo carga cíclica a flexión, con el fin de predecir la viabilidad y seguridad estructural del componente en bancos de prueba.

## 1.3 Objetivos específicos

- Determinar los parámetros teóricos del material base para la construcción matemática de la curva S-N estimada.

- Calcular la resistencia a la fatiga de la unión, definiendo y aplicando un enfoque de diseño adecuado para modelar el efecto de la soldadura a tope sin incurrir en duplicidad de factores de penalización.

- Implementar el criterio de corrección por esfuerzo medio de Goodman modificado y la regla de daño acumulado de Palmgren-Miner dentro del algoritmo computacional.

- Evaluar diferentes espectros de carga cíclica aplicados por el cilindro hidráulico para obtener los ciclos teóricos hasta la falla.

- Generar representaciones gráficas del diagrama de Goodman modificado y la curva de daño acumulado para facilitar la interpretación y el análisis integral de los resultados.

## 1.4 Alcance

El presente proyecto abarca la estimación de vida a fatiga en el régimen de alto ciclaje (N>103 ciclos) para una junta de dos tubos de acero estructural ASTM A500 Grado B soldados a tope, configurada como viga simplemente apoyada y sometida a carga cíclica a flexión en tres puntos mediante un cilindro hidráulico. El análisis computacional integra la aproximación teórica de la curva S-N mediante la ecuación de Basquin, la corrección de esfuerzos medios a través del criterio de Goodman modificado, y la evaluación de historiales de carga de amplitud variable mediante la regla de daño acumulad o de Palmgren-Miner. Como salida, el programa entregará el número de ciclos estimados hasta la falla y las gráficas correspondientes para su interpretación.

## 1.5 Limitaciones

- No se realizan ensayos físicos mediante aparatos servo-hidráulicos; los resultados arrojados por el simulador son analíticos y no están validados experimentalmente.

- No se modela la propagación de la grieta mediante los principios de la mecánica de la fractura (ley de Paris).

- No se cuantifica de forma explícita la reducción de la resistencia a la fatiga originada por operación a temperatura elevada o por exposición a entornos corrosivos.

- Se asume que el material base fuera de la junta se comporta de manera homogénea e isotrópica en el régimen elástico lineal.

- Los esfuerzos residuales de tracción derivados del ciclo térmico de soldadura no se modelan de forma explícita, sino que se asumen implícitos en las curvas de cálculo y categorías de fatiga utilizadas.

- Los coeficientes y propiedades mecánicas provienen de literatura estandarizada y no de una caracterización metalográfica o ensayo a tensión del material real.

# 2. Marco teórico

## 2.1 Fatiga de materiales

La fatiga es el proceso de alteración estructural permanente, progresivo y localizado que ocurre en un material cuando se somete a tensiones y deformaciones cíclicas. Físicamente, este fenómeno se desarrolla en tres etapas fundamentales: iniciación, propagación y fractura final (Budynas & Nisbett, 2012, cap. 6). La primera etapa consiste en la nucleación de microgrietas generadas por el deslizamiento de planos cristalinos ante esfuerzos alternantes, frecuentemente en zonas con imperfecciones o cambios geométricos; en componentes maquinados lisos, esta fase consume la mayor parte de la vida útil del elemento. La segunda etapa corresponde a la propagación estable de la fisura con cada ciclo de carga, reduciendo progresivamente el área de la sección transversal resistente. Finalmente, la tercera etapa es la fractura inestable o súbita, la cual ocurre en un solo ciclo cuando la sección remanente es incapaz de soportar la carga máxima aplicada.

En el análisis de juntas soldadas, esta fenomenología se altera de manera significativa. Los cordones de soldadura suelen presentar microdefectos derivados del proceso de fusión, tales como porosidades, socavaduras o inclusiones de escoria (Instituto Técnico de la Estructura en Acero [ITEA], s.f.). Estas imperfecciones actúan como fisuras preexistentes que suprimen en buena medida la etapa de iniciación. En consecuencia, la vida del componente soldado queda gobernada desde el arranque por la etapa de propagación, motivo por el cual su resistencia a la fatiga debe evaluarse mediante criterios específicos, tratados en la sección 3.

### 2.1.1 Esfuerzos cíclicos

Para caracterizar el espectro dinámico y evaluar su impacto en la propagación de grietas, es necesario definir los parámetros fundamentales del ciclo de esfuerzo. Las tensiones extremas a las que se somete el material se delimitan mediante el esfuerzo máximo (σmax) y el esfuerzo mínimo (σmin). A partir de estos, se determinan la amplitud de esfuerzo (σa) y el esfuerzo medio (σm) utilizando las siguientes relaciones (Budynas & Nisbett, 2012, p. 287):

σa=σmax-σmin2

σm=σmax+σmin2

Mientras que σa representa la magnitud de la oscilación cíclica, σm define el nivel de carga estática promedio sobre el cual se desplaza dicha onda. Adicionalmente, la simetría y el tipo de ciclo se resumen mediante la relación de esfuerzos (R):

R=σminσmax

Para interpretar la severidad de la carga, se establecen valores de referencia: R=-1 corresponde a una carga completamente invertida con σm=0; R=0 indica un ciclo pulsante que parte de un esfuerzo nulo; y valores entre 0 y 1 denotan ciclos que operan íntegramente en tracción. El signo y la magnitud del esfuerzo medio son variables críticas; un σm de tracción resulta severamente perjudicial porque mantiene las caras de la grieta permanentemente separadas, favoreciendo su crecimiento ininterrumpido ciclo a ciclo, mientras que un esfuerzo de compresión tiende a apretar y cerrar la fisura, frenando mecánicamente su velocidad de propagación (ITEA, s.f.).

## 2.2 Curva S-N y ecuación de Basquin

La caracterización de la vida a la fatiga de un material se representa gráficamente mediante la curva S-N (o curva de Wöhler), la cual relaciona la amplitud del esfuerzo aplicado (S) con el número de ciclos hasta la falla (N) (Budynas & Nisbett, 2012, p. 270). Esta gráfica se construye utilizando una escala logarítmica en ambos ejes por dos motivos principales: expande visualmente el espectro de ciclos (que típicamente abarca desde 103 hasta más de 107) y linealiza la relación potencial que rige el comportamiento del material, facilitando así su modelado analítico.

El comportamiento a fatiga se divide en dos regímenes principales. El bajo ciclaje (N≤103 ciclos) se caracteriza por esfuerzos de magnitud suficiente para generar deformación plástica macroscópica en cada aplicación de carga. Por el contrario, en el alto ciclaje (N>103 ciclos) las deformaciones globales se mantienen en el régimen elástico. En las aleaciones ferrosas, como el acero estructural, la curva S-N presenta una particularidad notable en el régimen de alto ciclaje: alrededor de los 106 ciclos, la pendiente se vuelve horizontal (Budynas & Nisbett, 2012, p. 271). A este umbral asintótico se le conoce como límite de fatiga (S'e), e indica que, si la amplitud del esfuerzo se mantiene por debajo de este valor, la propagación de microgrietas se detiene y la pieza tendrá una vida teóricamente infinita. Cabe precisar que, aunque la literatura ubica la frontera de vida infinita entre 106 y 107 ciclos dependiendo de la aleación, para fines de este modelo se adopta el límite de 106 ciclos como convención estándar del método.

En la escala log-log, el tramo de vida finita en alto ciclaje (entre 103 y 106 ciclos) se aproxima mediante una línea recta definida por la ecuación de Basquin:

S=aNb

donde las constantes de material a y b se determinan a partir de los puntos que delimitan este régimen. El primer punto, a 103 ciclos, corresponde a una resistencia de f⋅Sut, donde f es la fracción de la resistencia última a la tensión (Budynas & Nisbett, 2012, p. 271). El segundo punto, a 106 ciclos, corresponde al límite de fatiga de la probeta de laboratorio (S'e). A partir de estas coordenadas, las constantes de la ecuación se calculan mediante las siguientes relaciones (Budynas & Nisbett, 2012, pp. 271-272):

a=f⋅Sut2S'e

b=-13log10f⋅SutS'e

Al despejar el número de ciclos N, se obtiene la expresión para predecir la vida del componente sometido a una amplitud de esfuerzo σa:

N=σaa1b

Es imperativo señalar que esta formulación asume un ciclo de carga completamente invertido, correspondiente a una relación de esfuerzos R=-1 y un esfuerzo medio nulo (Budynas & Nisbett, 2012, p. 272). Para ciclos de carga asimétricos con esfuerzo medio distinto de cero, el estado tensional debe convertirse a un esfuerzo completamente invertido equivalente antes de evaluar la ecuación.

## 2.3 Factores de corrección del límite de fatiga

El límite de fatiga reportado en la literatura para el acero estructural (S'e) constituye un límite ideal, derivado de ensayos de flexión rotativa en probetas pequeñas, pulidas a espejo, a temperatura ambiente y con una probabilidad de supervivencia del 50%. Debido a que las condiciones operativas y morfológicas de los componentes mecánicos reales difieren de estos parámetros ideales, el límite teórico debe ajustarse mediante la ecuación de Marin (Budynas & Nisbett, 2012, ec. 6-18):

Se=kakbkckdkekfS'e

Cada coeficiente de esta ecuación representa un factor de modificación menor o igual a la unidad que penaliza la resistencia del material según diferencias físicas específicas:

- Factor de superficie (ka): Cuantifica la degradación por la rugosidad del acabado comercial frente al pulido, ya que las marcas superficiales actúan como sitios de nucleación para microgrietas.

- Factor de tamaño (kb): Modela el efecto volumétrico; piezas de mayor tamaño tienen una probabilidad estadística superior de albergar defectos metalúrgicos en la zona de esfuerzo máximo.

- Factor de carga (kc): Corrige el límite según el tipo de solicitación (flexión, axial o torsión) y la distribución del gradiente de esfuerzos resultante.

- Factor de temperatura (kd): Ajusta las propiedades mecánicas por alteraciones térmicas que puedan derivar en pérdida de resistencia o termofluencia.

- Factor de confiabilidad (ke): Penaliza la dispersión estadística natural de los datos de fatiga para asegurar tasas de supervivencia superiores al promedio del 50%.

- Factor de efectos diversos (kf): Considera impactos de fenómenos adicionales, como corrosión, recubrimientos o esfuerzos residuales sistémicos.

Para el modelo de estimación de fatiga desarrollado en este trabajo, correspondiente a un tubo de acero estructural ASTM A500 bajo carga de flexión cíclica en tres puntos, los factores de Marin y el límite de fatiga corregido se calcularon y establecieron conforme a los parámetros de la Tabla 1.

Tabla 1

Factores de Marin y constantes de la ecuación de Basquin aplicadas al caso de estudio

| Parámetro | Valor | Justificación / Fuente |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Límite teórico (S'e) | 200 MPa | 0.5⋅Sut (Valor de probeta ideal de laboratorio, no de la junta) |  |
| Condición superficial (ka) | 0.701 | Acabado forjado para juntas soldadas (a=272, b=-0.995) |  |
| Tamaño (kb) | 0.831 | Flexión no rotativa; de=42.29 mm |  |
| Carga (kc) | 1 | Flexión |  |
| Temperatura (kd) | 1 | Operación a temperatura ambiente |  |
| Confiabilidad (ke) | 0.814 | 99% de supervivencia requerida |  |
| Efectos diversos (kf) | 1 | Sin efectos adicionales cuantificados |  |
| Concentración en fatiga (Kf) | 1.2 | Soldadura a tope reforzada |  |
| Límite corregido (Se) | 94.75 MPa | Producto de la ecuación de Marin |  |
| Constante de material (a) | 1367.9 MPa | Evaluado con f=0.9 y Se corregido |  |
| Exponente de vida (b) | -0.19325 | Pendiente ajustada para la curva real |  |

Nota. Coeficientes obtenidos de Budynas y Nisbett (2012, tablas 6-2, 6-5 y 9-5, y sección 9-7).

## 2.4 Criterio de Goodman

La curva S-N y la ecuación de Basquin se fundamentan en ensayos bajo flexión rotativa, lo que implica un ciclo de carga completamente invertido (R=-1, esfuerzo medio σm=0). Sin embargo, en aplicaciones estructurales, es común que los componentes operen bajo ciclos de carga asimétricos. La presencia de un esfuerzo medio de tracción es perjudicial para la vida a fatiga, ya que promueve la apertura constante de las microgrietas, acelerando su propagación y reduciendo la resistencia efectiva del material (Budynas & Nisbett, 2012, p. 295).

Para aplicar la ecuación de Basquin bajo estas condiciones, se determina el esfuerzo completamente invertido equivalente (σrev), definido como aquel que, aplicado con esfuerzo medio nulo, produce la misma vida a fatiga que el estado de esfuerzos real.

Para cuantificar esta interacción existen diversas teorías empíricas de falla. La línea de Soderberg conecta el límite de fatiga (Se) con el límite de fluencia (Sy), pero resulta excesivamente conservadora para el análisis de la mayoría de las aleaciones. Por su parte, la parábola de Gerber relaciona Se con la resistencia última a la tensión (Sut), ofreciendo un ajuste excelente a los datos experimentales, pero su naturaleza no lineal incrementa la complejidad del cálculo analítico.

Para el desarrollo del presente simulador, se justifica y adopta el Criterio de Goodman modificado. Este modelo establece una relación lineal de falla entre Se en el eje vertical (esfuerzo alternante) y Sut en el eje horizontal (esfuerzo medio). Su elección radica en que proporciona un límite seguro y conservador frente a Gerber, y su formulación lineal permite despejar de forma cerrada el esfuerzo equivalente, lo que facilita la implementación directa en el algoritmo computacional. La frontera de falla geométrica de Goodman se expresa como:

σaSe+σmSut=1

[Figura X pendiente: Diagrama de Goodman modificado con los puntos de operación, a generar mediante el simulador]

Al manipular algebraicamente esta relación de equivalencia, se obtiene la expresión directa para calcular el esfuerzo completamente invertido equivalente aplicable a ciclos con esfuerzo medio de tracción (σm>0):

σrev=σa1-σmSut

Debe considerarse el caso en que el esfuerzo medio resulta nulo o de compresión (σm≤0). Físicamente, un esfuerzo de compresión tiende a cerrar las grietas, reduciendo teóricamente la velocidad de propagación. Sin embargo, el criterio de diseño conservador se niega a acreditar este beneficio, dado que la presencia de esfuerzos residuales de tracción (frecuentes en elementos de máquina y juntas soldadas) puede anular por completo la compresión aplicada externa. Por consiguiente, el diagrama de Goodman modificado establece una línea de falla horizontal a la altura de Se para toda la región de compresión. Matemáticamente, esto obliga a que el esfuerzo equivalente sea idéntico a la amplitud del ciclo:

σrev=σa para σm≤0

Dentro de la arquitectura del simulador, el parámetro σrev se evalúa contra el límite de fatiga (Se) para determinar la condición de vida infinita, y constituye la variable de entrada en la ecuación de Basquin para calcular los ciclos hasta la falla estructural. El criterio de Goodman evalúa exclusivamente la falla por fatiga, por lo que debe complementarse con una verificación independiente de fluencia estática (σmax<Sy) antes de aplicarlo.

## 2.5 Regla de Palmgren-Miner

Los modelos de vida a fatiga descritos previamente predicen el agotamiento de un componente sometido a un espectro de carga de amplitud constante. En aplicaciones prácticas como un banco de pruebas estructural, los actuadores inducen historiales de carga de amplitud variable. Para predecir la vida útil del elemento ante la aplicación secuencial de múltiples niveles de esfuerzo, debe cuantificarse y sumarse el daño introducido por cada bloque de carga.

El método adoptado para evaluar esta condición es la regla de daño acumulado lineal de Palmgren-Miner (Budynas & Nisbett, 2012, p. 307). Esta teoría postula que el daño por fatiga se acumula de manera proporcional al número de ciclos aplicados. Si un componente opera durante ni ciclos a un nivel de esfuerzo equivalente que, por sí solo, provocaría la falla en un límite de Ni ciclos, la fracción de vida consumida se define como el cociente ni/Ni. Los ciclos que operen por debajo del límite de fatiga corregido (Se) se asumen en la región de vida infinita, aportando un daño igual a cero.

El daño total (D) acumulado en la estructura se evalúa mediante la sumatoria de las fracciones individuales:

D=niNi

La predicción teórica de la regla establece que la falla ocurre exactamente cuando el daño alcanza la unidad (D=1). No obstante, la literatura especializada reporta que, en la experimentación práctica, el daño real al momento de la falla oscila en un rango que frecuentemente cae por debajo de 1 (Budynas & Nisbett, 2012, p. 308), lo cual enfatiza que la regla es una estimación estadística y lineal que ignora el efecto de secuencia en la aplicación de las cargas.

Dentro del código del simulador, el criterio de diseño implementado evalúa la condición de falla bajo la frontera discreta D≥1, lo que permite procesar espectros de servicio escalonados y advertir el colapso de la junta estructural al rebasar el 100% de daño acumulado.

## 2.6 Resumen de la sección

- La falla por fatiga se desarrolla típicamente en fases de iniciación, propagación y fractura; sin embargo, los microdefectos inherentes a los procesos de fusión en las juntas soldadas suprimen la fase de iniciación, gobernando la vida útil desde la etapa de propagación.

- El comportamiento a fatiga se caracteriza mediante la curva S-N y la ecuación de Basquin para la región de alto ciclaje, mientras que el límite de fatiga (S'e) se ajusta a las condiciones físicas del componente real empleando la ecuación de Marin.

- Para evaluar el impacto perjudicial del esfuerzo medio de tracción derivado de ciclos asimétricos, se emplea el criterio de Goodman modificado, el cual permite transformar el estado tensional en un esfuerzo completamente invertido equivalente (σrev).

- El agotamiento estructural derivado de historiales de carga de amplitud variable se cuantifica mediante la regla de Palmgren-Miner, sumando fracciones de daño lineales hasta alcanzar el criterio de colapso (D≥1).

# 3. Juntas soldadas a tope y concentración de esfuerzos

[Geometría del cordón; discontinuidad geométrica; esfuerzos residuales; defectos de fusión. Diferencia entre K_t y K_f.]

[Categorías de detalle (FAT) del IIW y del Eurocódigo 3. IMPORTANTE: declara aquí qué enfoque adoptas (corrección de Marin sobre el material base, o curva S-N de la junta soldada) y justifica por qué no se aplican ambos simultáneamente.]

# 4. Bancos de prueba de fatiga

[Tipos de máquinas de ensayo; flexión rotativa, flexión en tres y cuatro puntos, servohidráulicas. Cilindros, celdas de carga, control de frecuencia y de la relación R.]

[Justifica por qué la configuración de flexión en tres puntos es la adecuada para este caso.]

# 5. Metodología del simulador

## 5.1 Geometría y material

[Perfil comercial del tubo ASTM A500 (D_o y t) con su fuente; distancia entre apoyos L; propiedades S_ut y S_y con su referencia.]

## 5.2 Configuración de carga

[Viga simplemente apoyada, carga al centro del claro. M_max = F·L/4. Rango F_min a F_max del cilindro.]

## 5.3 Ecuaciones implementadas

[En orden: momento de inercia de la sección anular, esfuerzo por flexión, σ_a y σ_m, límite de fatiga corregido, Basquin, Goodman, Miner.]

## 5.4 Diagrama de flujo del programa

Figura 1. Diagrama de flujo del simulador.

## 5.5 Supuestos

[Lista explícita de todo lo que se asume.]

## 5.6 Herramientas

[Python, NumPy, Matplotlib, Git y GitHub. Incluye la URL del repositorio.]

# 6. Resultados y análisis

## 6.1 Curva S-N del material y de la junta soldada

Figura 2. [Título descriptivo de la figura.]

[Interpreta la gráfica; no basta con insertarla.]

## 6.2 Diagrama de Goodman y punto de operación

Figura 3. [Título descriptivo de la figura.]

## 6.3 Daño acumulado

Figura 4. [Título descriptivo de la figura.]

## 6.4 Análisis de sensibilidad

[Qué ocurre si aumenta la carga, si cambia el espesor de pared o si se modifica el claro L.]

# 7. Conclusiones

[Responde uno por uno los objetivos específicos de la sección 1.3. Cierra con limitaciones del trabajo y líneas de trabajo futuro.]

# 8. Referencias

Orden alfabético, sangría francesa. Ejemplos de formato APA 7:

Budynas, R. G., & Nisbett, J. K. (2019). Shigley’s mechanical engineering design (11a ed.). McGraw-Hill Education.

Hobbacher, A. F. (2016). Recommendations for fatigue design of welded joints and components (2a ed.). Springer.

Instituto Técnico de la Estructura en Acero. (s.f.). Diseño para fatiga (Tomo 14). ESDEP.

Norton, R. L. (2020). Machine design: An integrated approach (6a ed.). Pearson.

Verifica edición, año y editorial de cada obra que realmente consultes. No dejes referencias que no hayas citado en el texto.

# Anexo A. Código fuente

[Código completo del simulador. Usa fuente monoespaciada (Consolas o Courier New) e interlineado sencillo. Incluye la URL del repositorio de GitHub.]

https://github.com/DemianMartinez/fatigue-welded-tubes-simulator

Ecuación de Marin completa: Se=ka⋅kb⋅kc⋅kd⋅ke⋅kf⋅S'e

Los factores castigan el límite de fatiga de laboratorio (S'e) para ajustarlo a las imperfecciones y condiciones operativas del componente real:

ka (Condición superficial): Castiga la rugosidad del acabado. A mayor resistencia del acero, más sensible es a las micro-muescas. Se calcula con ka=a⋅Sutb (Tabla 6-2).

kb (Tamaño): Efecto estadístico volumétrico. A mayor volumen de material esforzado, mayor probabilidad de defectos. Se calcula con ecuaciones por tramos. Para secciones no rotativas, requiere calcular un "diámetro equivalente" (de) (Ecs. 6-20, 6-24 y 6-25).

kc (Carga): Corrige la distribución del esfuerzo. En flexión el esfuerzo máximo es periférico; en carga axial, abarca toda el área. Valores: Flexión =1, Axial =0.85, Torsión =0.59 (Ec. 6-26).

kd (Temperatura): Castiga la degradación mecánica y el riesgo de fluencia lenta por calor. Se obtiene de un polinomio o de la Tabla 6-4.

ke (Confiabilidad): Ajuste estadístico para superar el 50% de supervivencia del laboratorio y alcanzar niveles de seguridad industrial (ej. 99%). Se obtiene de la Tabla 6-5.

kf (Efectos diversos): Ajusta la resistencia por condiciones adicionales como corrosión, recubrimientos o esfuerzos residuales (Ec. 6-18). Si no se cuantifican, su valor nominal es 1.

1. Factor de superficie (ka)

Decisión: Laminado en caliente.

Valores y página: a=57.7y b=-0.718(para Suten MPa). Extraídos de la Tabla 6-2, p. 274.

Justificación: El tubo HSS ASTM A500 se forma por laminado. Aunque el cordón de soldadura es más rugoso, la metodología de este proyecto establece que el concentrador de esfuerzos de la junta se tratará de manera aislada (Sección 3). Si aplicáramos un acabado más severo en la ecuación de Marin para representar la soldadura, cometeríamos el error de la doble penalización (castigando el material base por la rugosidad extrema y luego volviéndolo a castigar por la geometría de la junta).

2. Factor de tamaño (kb) para flexión no rotativa

Notificación/Supuesto: Revisando detalladamente las Ecs. 6-24 y 6-25 (pp. 275-276), Shigley proporciona fórmulas de diámetro equivalente (de) para sección circular sólida (de=0.370d), sección rectangular (de=0.808hb), y perfiles estructurales canal o I, pero no incluye una fórmula explícita para una sección tubular hueca (anular).

Propuesta para el tutor: Para resolverlo sin inventar datos, podemos hacer el cálculo analítico del área sometida al 95% del esfuerzo máximo (A0.95) para un anillo y de ahí despejar de, o bien, adoptar una aproximación justificada como supuesto declarado en el reporte.

3. Factor de confiabilidad (ke)

Decisión: 99% de confiabilidad (razonable para un banco de pruebas estructural).

Valor y página: ke=0.814. Extraído de la Tabla 6-5, p. 279.

Información complementaria

kc=1(Flexión, verificado en Ec. 6-26, p. 276).

kd=1(Operación a temperatura ambiente).

kf=1(Sin efectos diversos cuantificados).

2. Factor de tamaño (kb) para flexión no rotativa

- Decisión y fórmula: de=0.370d.

- Página: (Budynas & Nisbett, 2012, Ecs. 6-23 y 6-24, p. 275).

- Justificación: Por lo tanto, siempre que el espesor de pared sea suficiente para contener la franja del 95% del esfuerzo máximo —condición que se cumple en este caso, ya que dicha franja se extiende aproximadamente 2.9 mm desde la fibra externa frente a los 6.35 mm de pared disponibles—, el área crítica (A_0.95σ) de un tubo hueco resulta equivalente a la de un eje circular sólido del mismo diámetro exterior (d), y aplica la misma fórmula de diámetro equivalente (Budynas & Nisbett, 2012, p. 275).

Los valores listos para sustituir en las ecuaciones son:

- ka=57.7⋅400-0.718

- de=0.370⋅114.3 mm, cuyo resultado se evalúa en las fórmulas de kb (Ec. 6-20).

- kc=1

- kd=1

- ke=0.814

- kf=1

- S'e=200 MPa

1. Cálculo de vida para σa=150 MPa

Expectativa: Vida finita. El esfuerzo alternante de 150 MPa se encuentra exactamente en la zona de alto ciclaje, por encima del límite de fatiga corregido (Se=105.7 MPa) y por debajo de la resistencia a 103 ciclos (f⋅Sut=360 MPa).

Cálculo:

N=15012261-0.1775

N=0.12235-5.6338

N≈135706 ciclos, o bien 1.36×105 ciclos.

2. Factor ka para acabado maquinado

Cálculo: ka=4.51⋅400-0.265=0.917.

Diferencia física: El factor ka sería mayor (0.917 frente a 0.781). Físicamente, un acabado maquinado o estirado en frío produce una superficie mucho más lisa que el laminado en caliente, reduciendo la severidad y cantidad de las micro-muescas. Al acercarse más a la condición ideal de la probeta pulida de laboratorio, el material sufre una penalización mucho menor, reteniendo más de su resistencia original.

3. Por qué kb no aplica a carga axial

En flexión, existe un gradiente de esfuerzos y solo una fracción mínima del material (las fibras externas) está sometida al esfuerzo máximo. En carga axial pura, toda la sección transversal soporta el esfuerzo máximo simultáneamente. Como todo el volumen está comprometido, la probabilidad estadística de encontrar un defecto ya se asume máxima. Shigley maneja esta diferencia probabilística castigando directamente el factor de carga (kc=0.85) en lugar del factor de tamaño, por lo que kb se iguala a 1 para evitar duplicar la penalización por el mismo fenómeno volumétrico.

El problema físico:

La ecuación de Basquin (N=σ/a1/b) rige exclusivamente para ciclos completamente invertidos (R=-1, donde el esfuerzo medio es σm=0). El banco de pruebas opera con R=0.1, lo que significa que el tubo siempre está en tracción. Un esfuerzo medio de tracción (σm>0) mantiene la pieza estirada, facilitando que la microgrieta se abra y se propague más rápido. Si se evalúa la amplitud σa directamente en Basquin, el simulador sobrestimará peligrosamente la vida del tubo.

La solución: El esfuerzo completamente invertido equivalente (σrev)

Para evaluar correctamente el daño bajo condiciones de carga asimétrica, se determina el esfuerzo completamente invertido equivalente (σrev), definido como aquel que, aplicado con esfuerzo medio nulo, produce la misma vida a fatiga que el estado de esfuerzos real. Constituye una equivalencia física rigurosa para poder emplear los modelos de falla.

El Criterio de Goodman:

Goodman establece una relación lineal de falla que conecta el límite de fatiga (Se) en el eje vertical (que representa el esfuerzo alternante puro) con la resistencia última (Sut) en el eje horizontal (que representa la resistencia a la falla estática pura). La línea geométrica de falla se define como:

σaSe+σmSut=1

A partir de esta línea, al igualar el daño del ciclo real con el daño del ciclo equivalente, se obtiene la expresión para encontrar σrev. Este es el paso crítico para que el simulador maneje el ciclo asimétrico:

σrev=σa1-σmSut

La lógica completa para el código

- El cilindro aplica las fuerzas y calculas σmax y σmin.

- Se calcula σa y σm.

- Con Goodman, se determina el esfuerzo completamente invertido equivalente: σrev.

- Se compara σrev contra Se. Si σrev≤Se, la vida es infinita.

- Si σrev>Se, ingresas σrev (y no σa) a la ecuación de Basquin: N=σrev/a1/b.

1. Cálculo de vida para σa=80 MPa y σm=200 MPa

Cálculo de σrev:

σrev=801-200400=800.5=160 MPa

Evaluación:

El esfuerzo equivalente es 160 MPa. Al ser mayor que el límite de fatiga (160 MPa>105.7 MPa), la pieza se encuentra en la zona de vida finita.

Cálculo de N:

Se utiliza la ecuación de Basquin con σrev:

N=16012261-0.1775

N=0.1305-5.6338

Usando logaritmos: log100.1305=-0.8844

-0.8844×-5.6338=4.9825

N=104.9825≈9.6×104 ciclos

2. Comparación de ciclos con y sin esfuerzo medio

Cálculo del Ciclo A (σm=0):

σrev=901-0400=90 MPa

Cálculo del Ciclo B (σm=120 MPa):

σrev=901-120400=900.7=128.57 MPa

Conclusión:

El Ciclo B es significativamente más dañino. Aunque ambos oscilan con la misma amplitud de 90 MPa, el esfuerzo de tracción constante eleva el daño equivalente a 128.57 MPa. Este resultado coincide matemáticamente con lo establecido físicamente en la primera sesión: un esfuerzo medio de tracción mantiene la grieta abierta de forma permanente, acelerando la propagación y reduciendo la vida útil.

3. La trampa del esfuerzo medio de compresión (σm=-120 MPa)

Si se aplica la fórmula algebraicamente a ciegas:

σrev=901--120400=901+0.3=69.23 MPa

Un resultado de 69.23 MPa indicaría que el ciclo con compresión hace menos daño que la oscilación pura de 90 MPa. Físicamente, esto tiene sentido porque la compresión aprieta las caras de la grieta y frena su avance. Sin embargo, el Criterio de Goodman Modificado de Shigley introduce una restricción.

La sutileza de Shigley:

En el diagrama de Goodman modificado, la línea de falla para la región de esfuerzos medios de compresión (σm≤0) es completamente horizontal a la altura de Se. La teoría de diseño conservador asume que el esfuerzo de compresión no otorga ningún beneficio adicional a la resistencia a la fatiga.

Resultado real:

El código del simulador debe establecer que, si σm≤0, el esfuerzo equivalente es simplemente igual a la amplitud:

σrev=σa=90 MPa

La fórmula con el denominador fraccionario solo es válida operativamente cuando σm>0.

Con esta respuesta se valida la regla condicional fundamental para el simulador: primero descartar falla estática (σmax>Sy), luego manejar esfuerzos medios negativos cortando el beneficio, y finalmente aplicar la ecuación para esfuerzos medios de tracción antes de pasar a Basquin.

El problema físico:

La curva S-N y la ecuación de Basquin te dicen cuántos ciclos vive la pieza si la sometes a un solo nivel de esfuerzo constante hasta que se rompa. Pero tu banco de pruebas o el cilindro hidráulico podrían aplicar un historial de cargas variable (por ejemplo: 1000 ciclos suaves, luego 50 golpes fuertes, luego 5000 ciclos intermedios). ¿Cómo sumas el daño de esfuerzos distintos si cada uno tiene su propia curva de vida?

La solución: Regla de daño lineal de Palmgren-Miner

Es el método más utilizado por su simplicidad. Se basa en el concepto de "fracción de vida consumida".

- Si a un nivel de esfuerzo σ1, la ecuación de Basquin dice que el tubo soporta N1 ciclos totales.

- Y tú decides operarlo solo n1 ciclos a ese esfuerzo.

- El daño que le hiciste a la pieza es la fracción: n1/N1.

El criterio de falla:

Sumas las fracciones de daño de todos los bloques de carga (i). El daño total se denota con la letra D.

D=niNi

Cuando la suma de todas esas fracciones alcanza el 100% (es decir, cuando D≥1), la pieza falla estructuralmente.

La limitación

Miner es un modelo lineal. Esto significa que asume que el daño se acumula igual sin importar el orden en que aplicas las cargas. Físicamente sabemos que un golpe brutal al principio nuclea una grieta rápido y acelera el daño de los ciclos suaves posteriores, pero Miner ignora ese efecto de secuencia. Aun así, es el estándar en diseño mecánico por su facilidad de programación y uso conservador.

Notas de Estudio: Regla de Palmgren-Miner

1. ¿Qué representa la fracción n/N?

Representa la fracción de vida útil consumida por operar a un esfuerzo específico. Si a un nivel de esfuerzo la pieza soporta un máximo de N ciclos antes de romperse, y tú la sometes a n ciclos a ese mismo esfuerzo, el cociente n/N es el porcentaje de daño que le infligiste al material.

2. ¿Cómo se acumula el daño de varios niveles de esfuerzo?

Se acumula de manera estrictamente lineal. Se calcula la fracción de daño de cada bloque de carga operado (n1/N1,n2/N2,…) y simplemente se suman. El daño total se denota con la letra D.

D=niNi

3. ¿Cuál es el criterio de falla?

La falla estructural inminente se dictamina cuando la suma de todas las fracciones de daño alcanza la unidad. Es decir, la pieza se rompe cuando D≥1.

4. ¿La regla toma en cuenta el orden en que se aplican las cargas? (La limitación de Shigley)

No, no toma en cuenta el orden de aplicación de las cargas. Esta es la gran deficiencia empírica de la regla de Miner. Físicamente, aplicar un esfuerzo altísimo al principio (que nuclea una grieta rápidamente) y luego esfuerzos bajos, hace que la pieza falle mucho antes que si aplicas primero los esfuerzos bajos y al final el alto. Miner ignora este efecto de secuencia y asume que el daño suma igual al derecho que al revés. Se utiliza a pesar de esto porque es el método más simple y estandarizado disponible.

1. Cálculo de daño para el espectro dado

Bloque 1 (30,000 ciclos, σa=90, σm=150):

- σrev=901-150400=900.625=144 MPa.

- 144>105.7→ Vida finita.

- N1=14412261-0.1775≈1.737×105 ciclos (173,719 ciclos).

- Daño 1: d1=30,000173,719≈0.1727

Bloque 2 (100,000 ciclos, σa=70, σm=90):

- σrev=701-90400=700.775≈90.32 MPa.

- 90.32≤105.7→ Vida infinita. Este bloque no consume vida.

- Daño 2: d2=0.

Conclusión: El daño total acumulado es D=0.1727. Como D<1, la pieza no falla.

2. Repeticiones del espectro y supuestos

- Repeticiones: Si un bloque consume el 17.27% de la vida, la pieza soportará 1/0.1727≈5.79 repeticiones completas del espectro (fallará cerca de terminar la sexta vuelta).

- Supuesto subyacente: Al responder esto asumo estrictamente la linealidad del modelo de Miner, el cual ignora el efecto del orden de aplicación de las cargas. Asumo que el daño se acumula de manera aditiva simple sin importar si el bloque de mayor esfuerzo ocurre al principio o al final de la secuencia operativa.

3. Lógica del simulador (Pseudocódigo en español)

- Inicializar: Definir el daño acumulado en cero (D = 0).

- Recorrer: Iniciar un bucle que lea cada bloque de carga del espectro listado.

- Por cada bloque:

  - Extraer σmax y σmin para calcular σa y σm, junto con los ciclos aplicados n.

  - Verificar falla estática: Si σmax≥Sy, declarar "Falla Estática", detener el cálculo.

  - Calcular σrev: Si σm≤0, σrev=σa. Si σm>0, aplicar σrev=σa1-σm/Sut.

  - Verificar vida infinita: Si σrev≤Se, el daño del bloque es 0. Saltar al siguiente bloque.

  - Calcular vida finita (Basquin): Si σrev>Se, evaluar N=σrev/a1/b.

  - Acumular daño: Calcular el daño del bloque d=n/N y sumarlo al total (D = D + d).

- Evaluar falla global: Al terminar el bloque (o el bucle), evaluar si D >= 1. De ser cierto, declarar "Falla por Fatiga". Si termina el bucle y D < 1, reportar vida remanente o porcentaje consumido.